Prosedur Standar Operasional Pengerjaan Peleburan

Logam Alumenium

Dosen Pengampu Mata Kuliah:

STEVEN YULANDO, M.PD

Disusun Oleh:

Mahasiswa Peminatan Produksi
Angkatan 2023

Program Studi Pendidikan Teknik Mesin

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Palangka Raya

2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun prosedur pengerjaan penggunaan tungku peleburan untuk peleburan logam aluminium ini dengan baik. Penyusunan standar operasional ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak, oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yang telah memberikan penjelasan serta arahan mengenai standar operasional penggunaan tungku peleburan ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat di peminatan produksi yang telah memberikan masukan dan dukungan selama proses penyusunan SOP ini.

Tungku peleburan yang menjadi objek dalam prosedur ini merupakan hasil perancangan mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Mesin, peminatan produksi. Mesin ini dirancang dengan tujuan untuk menciptakan tungku peleburan yang tidak hanya memiliki biaya pembuatan yang lebih terjangkau, tetapi juga mudah dipindahkan sesuai kebutuhan. Dengan adanya SOP ini, diharapkan dapat menjadi panduan bagi kami dan pembaca dalam memahami proses penggunaan tungku peleburan, serta menjadi motivasi untuk terus mengembangkan inovasi yang lebih efisien dan kompleks di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan prosedur ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian informasi maupun dalam aspek teknis lainnya. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga tulisan kami ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi referensi yang bermanfaat dalam bidang pengecoran logam, khususnya dalam pemanfaatan tungku peleburan aluminium. Dan juga dalam pembuatan SOP ini didasari dari bentuk dan karasteristik mesin sehingga tidak menjadi acuan utama untuk peleburan logam alumeniumdi berbagai mesin, namun tulisan ini bisa menjadi sebuah pedoaman umun tentang bagaimana proses peleburan tersebut terjadi.

Sabtu 08 Mar. 25

Penyusun

Tim Mahasiswa Peminatan Produksi

Daftar Isi

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar berjalan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, penyusunan SOP untuk penggunaan tungku peleburan logam aluminium dibuat sebagai bagian dari tugas praktik teknologi pengecoran yang diwajibkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Dengan adanya SOP ini, diharapkan pelaksanaan praktik dapat berjalan dengan lebih terstruktur, efisien, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam proses pengerjaan. Selain itu, penyusunan SOP ini juga menjadi ajang pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana cara menyusun prosedur kerja yang jelas dan sesuai standar dalam pengoperasian sebuah mesin.

Tungku peleburan yang menjadi objek dalam SOP ini merupakan hasil rancangan dan praktik mahasiswa dalam mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi pengecoran. Mesin ini

didesain dengan tujuan utama sebagai media pembelajaran dalam proses belajar-mengajar, bukan untuk skala produksi industri. Oleh karena itu, dalam perancangannya, mesin dibuat dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, kemudahan penggunaan, dan portabilitas agar dapat digunakan dalam berbagai situasi pembelajaran. Selain itu, keterbatasan dana yang dimiliki oleh mahasiswa menjadi faktor utama dalam perancangan mesin ini, sehingga dalam pembuatannya diupayakan untuk tetap memenuhi kebutuhan praktik tanpa membebani biaya yang besar.

Dengan adanya SOP ini, diharapkan mahasiswa dan pembaca tidak hanya memahami aspek teknis dalam pengoperasian mesin, tetapi juga memperoleh wawasan lebih luas mengenai pentingnya prosedur standar dalam dunia industri. Penyusunan SOP ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya dalam mengembangkan mesin yang lebih efisien dan kompleks di masa mendatang. Selain itu, SOP ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam praktik serupa agar pelaksanaan pengecoran logam dapat dilakukan dengan aman, efektif, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pengecoran ini mencakup beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- Bagaimana prosedur penggunaan pasir cetak, cetakan, pola cetak, dan rangka cetak dalam proses pengecoran?

- Bagaimana prosedur persiapan tungku peleburan beserta tata cara penggunaannya?

- Bagaimana prosedur penuangan logam cair yang sesuai dengan standar operasional dan aspek keselamatan kerja?

Tujuan Penulisan

Penulisan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan pembaca mengenai prosedur penggunaan pasir cetak, cetakan, pola cetak, dan rangka cetak dalam proses pengecoran.

- Menjelaskan langkah-langkah persiapan serta penggunaan tungku peleburan agar proses peleburan logam dapat berjalan dengan aman dan efisien.

- Menguraikan prosedur penuangan logam cair yang sesuai dengan standar operasional serta memperhatikan aspek keselamatan kerja.

- Menambah wawasan bagi mahasiswa dan pembaca mengenai proses pengecoran logam, sehingga dapat menjadi referensi dalam pembelajaran dan pengembangan teknik pengecoran yang lebih baik.

- Mendorong mahasiswa untuk lebih memahami serta mengaplikasikan teknologi pengecoran secara sistematis dan inovatif.

BAB II

Pembahasan

- Prosedur Penggunaan Pasir Cetak, Cetakan, Pola Cetak, Dan Rangka Cetak Dalam Proses Pengecoran

Berikut ini adalah pembahasan dari prosedur ini, dimana akan dijelaskn satu per satu terkait penggunaan, standar, dan kondisi dimana dan mengapa bahan ini digunakan. Secara lengkapnya akan dibahas yaitu:

Pasir Cetak

Pasir cetak merupakan salah satu material utama dalam industri pengecoran logam yang berfungsi sebagai media cetakan untuk membentuk benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Pemilihan pasir cetak yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil coran, termasuk dalam pengecoran aluminium.

Dalam praktikum ini, pasir gambut dipilih sebagai bahan utama pembuatan pasir cetak karena biaya yang relatif murah dan ketersediaanya yang melimpah di Kalimantan Tengah terutama di Palangka Raya. Meskipun pasir gambut memiliki beberapa kesulitan pengolahanya, tetapi dengan cara yang tepat dapat meningkatkan performanya sehingga cocok digunakan dalam pengecoran alumunium.

Syarat Pasir Cetak

Pasir cetak yang digunakan dalam proses pengecoran harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat menghasilkan cetakan yang berkualitas. Syarat utama pasir cetak meliputi:

- Memiliki daya tahan terhadap panas, yaitu kemampuan pasir untuk menahan suhu tinggi logam cair tanpa mengalami perubahan bentuk yang signifikan.

- Kekuatan mekanik, yaitu daya tahan cetakan terhadap tekanan pada saat proses pengecoran berlangsung.

- Daya ikat, yaitu kemampuan pasir untuk membentuk cetakan yang stabil dengan bantuan bahan pengikat tambahan.

Jenis Pasir Yang Digunakan

Pasir gambut merupakan jenis pasir yang berasal dari daerah berawa dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Pasir ini dipilih sebagai bahan utama dalam pembuatan pasir cetak karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- Ketersediaan yang melimpah di lahan gambut sehingga dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah.

- Struktur butiran yang halus mampu menghasilkan permukaan coran yang lebih rata dan detail yang baik.

- Kemudahan dalam pembentukan cetakan.

- Dapat dimodifikasi dengan bahan tambahan seperti bentonit (jika ada), air, dan tepung untuk meningkatkan daya ikat dan kualitas hasil cetakan.

Karakteristik Pasir Gambut Untuk Pengecoran Alumunium

Pasir gambut memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi penggunaanya sebagai pasir cetak dalam pengecoran alumunium. Beberapa karakteristik utama pasir gambut adalah:

- Memiliki butiran yang halus dengan proses pengayakan yang lebih detail sehingga cocok untuk mencetak benda cor dengan kualitas tinggi.

- Mampu menetralisir panas yang dihasilkan dari leburan.

- Daya ikat alami yang rendah sehingga memerlukan bahan tambah untuk pengikatan.

Proses Pengolahan Pasir Gambut

Agar pasir gambut dapat digunakan sebagai pasir cetak dalam pengecoran alumunium, perlu dilakukan beberapa tahap pengolahan sebagai berikut:

- Pengeringan

Pasir gambut yang baru diambil dari alam biasanya memiliki kadar air yang tinggi. Oleh karena itu, pasir harus dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau menggunakan oven khusus agar kadar airnya berkurang.

- Pengayakan

Setelah kering, pasir gambut diayak menggunakan saringan khusus untuk memisahkan kerikil dan kotoran lainnya. Proses ini bertujuan agar butiran pasir menjadi lebih lembut dan seragam, sehingga dapat menghasilkan cetakan yang lebih halus.

- Pencampuran dengan bahan pengikat

Karena pasir gambut memiliki daya ikat yang rendah, diperlukan tambahan bahan pengikat seperti bentonit (jika ada) agar cetakan lebih kuat dan stabil. Selain itu, pasir juga perlu ditaburi air sedikit untuk meningkatkan daya cengkeram antar butiran sehingga cetakan lebih kokoh dan tidak mudah runtuh.

- Penghalusan permukaan cetakan

Sebelum pengecoran, bagian akhir cetakan ditaburi tepung untuk menghasilkan permukaan coran yang lebih halus dan mengurangi risiko cacat permukaan pada hasil pengecoran.

- Pengujian kualitas pasir cetak

Setelah pasir gambut diolah, perlu dilakukan pengujian untuk memastikan kualitasnya memenuhi standar pengecoran. Beberapa pengujian yang dilakukan antara lain:

- Uji kekuatan tekan, untuk mengetahui seberapa kuat cetakan dalam menahan tekanan logam cair.

- Uji daya tahan panas, untuk mengetahui ketahanan pasir terhadap suhu alumunium cair.

Keunggulan Dan Kelemahan Pasir Gambut Sebagai Pasir Cetak

Keunggulan Pasir Gambut

- Murah dan mudah didapat, terutama di Kalimantan Tengah, sehingga mengurangi biaya produksi.

- Tekstur halus, menghasilkan cetakan dengan detail yang baik dan permukaan coran yang lebih rata.

- Mudah dibentuk dan elastis, sehingga cocok untuk cetakan dengan desain tertentu.

Kelemahan Pasir Gambut

- Daya ikat alami rendah, sehingga memerlukan bahan pengikat tambahan agar cetakan lebih stabil.

- Memiliki proses yang lebih lama karea harus melalui pengeringan dan pengayakan.

Penggunaan pasir gambut sebagai bahan cetakan didasari oleh percobaan terhadap material yang tersedia di sekitar program studi. Pasir gambut dipilih untuk menguji apakah bahan ini dapat menghasilkan cetakan yang baik terhadap pola yang digunakan. Mengingat pasir gambut sangat melimpah di wilayah Kalimantan Tengah, maka pemanfaatannya dalam pengecoran logam menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, penggunaan pola berbentuk poros juga memungkinkan mahasiswa untuk mengetahui volume logam cair yang dihasilkan dari proses peleburan menggunakan bahan utama berupa kaleng minuman.

Pola Cetak

Dalam praktik pengecoran ini, pola cetak yang digunakan adalah pola berbentuk poros dengan ukuran yang telah disesuaikan. Pemilihan pola cetak berbentuk poros memiliki beberapa keuntungan utama, di antaranya karena bentuknya yang sederhana sehingga lebih mudah diaplikasikan saat proses penuangan logam cair. Selain itu, pola ini memungkinkan untuk digunakan kembali dalam sesi praktikum berikutnya, sehingga lebih efisien dalam penggunaannya.

Pola cetak berbentuk poros memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- Bentuknya sederhana, sehingga mempermudah proses pembuatan cetakan dan penuangan logam cair.

- Dapat digunakan kembali, sehingga lebih efisien dalam sesi praktikum berikutnya.

- Memudahkan pengukuran volume hasil pengecoran, karena bentuknya yang seragam dan mudah dihitung.

Namun, pola cetak ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- Kurang cocok untuk desain yang kompleks, karena keterbatasan variasi bentuk yang dapat dibuat.

- Potensi deformasi saat penuangan, terutama karena penggunaan pasir gambut yang masih dalam tahap percobaan.

- Keterbatasan dalam ketahanan cetakan, mengingat pasir gambut belum sepenuhnya dipahami karakteristiknya dalam pengecoran.

Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, penggunaan pola cetak berbentuk poros tetap memberikan manfaat dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, mahasiswa dapat memahami dasar-dasar pengecoran logam, menguji efektivitas bahan lokal seperti pasir gambut, serta mengevaluasi hasil peleburan berdasarkan volume yang diperoleh. Berikut adalah gambar pola cetak berbentuk poros ;

Cetakan

Cetakan yang digunakan dalam praktik pengecoran ini merupakan hasil dari pola cetakan berbentuk poros yang telah dibuat sebelumnya. Cetakan ini menghasilkan bentuk poros yang menonjol ke arah bawah drum, bukan ke samping. Desain seperti ini dipilih untuk mempermudah proses penuangan logam cair, memastikan aliran logam masuk secara langsung ke dalam rongga cetakan tanpa hambatan, serta mengurangi risiko cacat pengecoran akibat aliran yang tidak merata.

Cetakan yang dihasilkan memiliki bentuk yang sederhana karena mengikuti desain pola poros. Dengan bentuk yang sederhana ini, cetakan tidak memerlukan jenis pencetakan berlapis, sehingga proses pengecoran menjadi lebih praktis dan mudah dilakukan. Selain itu, desain ini juga membuat proses penuangan logam cair tidak rumit, karena tidak membutuhkan corong khusus untuk udara. Hal ini disebabkan oleh sifat cetakan yang memungkinkan gas dan udara keluar secara alami selama proses penuangan, sehingga meminimalkan potensi cacat pada hasil pengecoran.

Secara keseluruhan, cetakan ini dirancang untuk mendukung efisiensi dalam praktik pengecoran, baik dalam hal pembuatan, penggunaan, maupun hasil akhir yang dihasilkan. Dengan menggunakan cetakan berbentuk poros ini, mahasiswa dapat lebih memahami prinsip dasar pengecoran tanpa perlu menghadapi tantangan teknis yang terlalu kompleks.

Rangka Cetak

Rangka cetak yang digunakan dalam praktik pengecoran ini dibuat dari drum plastik dengan ukuran yang telah disesuaikan. Pemilihan drum plastik sebagai rangka cetak didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, salah satunya adalah efisiensi yang sejalan dengan konsep awal pembuatan tungku peleburan ini. Dengan menggunakan drum plastik, proses pengecoran dapat dilakukan dengan lebih praktis tanpa memerlukan pembuatan rangka kayu yang terpisah atau tertutup, sehingga mempermudah dalam penggunaan dan perawatan.

Selain itu, pembuatan rangka cetak jenis ini juga didasarkan pada pola cetak berbentuk poros yang digunakan dalam praktik. Bentuk poros yang sederhana memungkinkan penggunaan drum plastik sebagai rangka cetak tanpa memerlukan struktur tambahan yang rumit. Pemilihan material ini juga memberikan keuntungan dalam hal ketersediaan dan biaya, karena drum plastik lebih mudah diperoleh dan lebih hemat dibandingkan dengan rangka berbahan kayu atau logam.

Rangka cetak dari drum plastik memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- Lebih efisien dan praktis, karena tidak memerlukan rangka kayu atau besi  tambahan yang terpisah atau tertutup.

- Mudah digunakan dan perwatan yang mudah, sehingga mempercepat proses persiapan pengecoran.

- Material lebih ringan, memudahkan pemindahan dan penyimpanan rangka cetak setelah digunakan.

Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaan rangka cetak dari drum plastik, yaitu:

- Tidak cocok untuk pengecoran yang kompleks, karena bentuknya yang terbatas dan kurang fleksibel untuk pola cetak dengan detail rumit.

- Keterbatasan dalam ukuran cetakan, karena bergantung pada dimensi drum yang digunakan, sehingga tidak bisa digunakan untuk pengecoran benda berukuran besar.

Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, penggunaan rangka cetak dari drum plastik tetap memberikan manfaat dalam praktik pengecoran, terutama dalam hal efisiensi, kemudahan penggunaan, serta kesesuaian dengan pola cetak berbentuk poros yang digunakan dalam percobaan ini.

- Prosedur Persiapan Tungku Peleburan Beserta Tata Cara Penggunaannya

Ini bagian sudarto bisma dkk dijelakskan sesui dengan list pejealsannya

- Prosedur Penuangan Logam Cair Yang Sesuai Dengan Standar Operasional Dan Aspek Keselamatan Kerja

Prosedut penuangan memiliki beberapa bagian atau tahap, namun secara praktik teahap tersebut jika dilihat hanya sekali saja, sedangkan dalam teor  terdapat beberapa langkah demi langkah yang harus dikuasi, secara garis besar tahapan ini harus dilakukan dengan kompak bagi para penuang tidak boleh ada yang berbeda geraknnya, breikut ini kami akan ulas secara teori bagaimana sih prosedur penuangan ini dan apa saya bgaian perbaginya, yaitu sevbagai berikut:

Persiapan Penuangan

- Mengetahui Titik Didih Peleburan Logam Aluminium Dengan Bantuan Thermometer

Untuk mengetahui titik didih dan titik lebur logam aluminium dengan bantuan termometer, pertama-tama logam aluminium dipanaskan dalam wadah tahan panas seperti di dalam tungku pemanas. Termometer yang sesuai, seperti termokopel atau termometer inframerah, digunakan untuk mengukur suhu logam secara akurat. Saat suhu mencapai sekitar 660°C sampai 750°C aluminium mulai mencair, menandakan titik leburnya.

- Membuat Simulasi, Uji Coba Pengangkat Tungku Menyiapkan Tungku

Beberapa langkah-langkah dari simulasi ini yag akan diterapkan sebelum mengankat pot pada saat peleburan yaitu:

1.Pastikan tungku dalam kondisi siap angkat, tanpa aluminium cair untuk uji coba awal.

2.Siapkan area kerja yang luas, bebas hambatan, dan memiliki jalur evakuasi.

3.Pastikan ada alat pemadam kebakaran.

Sebelum, memulai perlu ada yang diperhatiksn, bagian ini serasa sepele namun perlu digarisbawahi bahwa ini sangat beresiko tinggi baik kepada benda kerja, tungku ataupun kepada pekerja/mahasiswa+dosen pembingbing, beberapa yang harus diperhatikan yaitu:

Memeriksa Alat Pengangkut

1.Gunakan pengait atau alat yang sejenis untuk bisa digunakan sebagai pengangkut.

2.Lakukan uji angkat ringan terlebih dahulu atau tanpa muatan.

Setelah diperikasa dan disesuikan maka dapat diadakan uji simulasinin perlu diingat bahwa uji simulasi ini bisa atau tidak sesaui dengan yang akan dilakukan namun ini gmabaran umumnya saja, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu perubahan suhu ruangan yang signifikan yang membuat mahasiswa gugup atau taku dan yang lainya.

Prosedur Melakukan Uji Coba Pengangkatan

- Angkat Secara Bertahap.

- Mulai dengan mengangkat sedikit untuk melihat apakah ada ketidakseimbangan dan pastikan posisi tetap stabil sebelum mengangkat lebih tinggi.

- Lakukan secara perlahan dan saling kompak agar dapat tertuang dengan benar.

- Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang Tepat

Sebelum memulai baik itu dalam tahap persiapan atau tahap memulai, perlu diperhatikan yang namanya safty, beberapa perlengkapan yang harus dipatuhi yaitu sebagai berikut:

- Sarung tangan tahan panas, untuk melindungin percikan logam cair.

- Sepatu Safety, untuk melindungin kaki.

- Pelindung Telinga (opsional) jika lingkungan kerja bising.

- Gunakan Apron untuk berjaga" dari percikan cairan logam kebadan.

- Posisi dan Teknik yang Aman Saat Proses Penuangan.

Prosedur penuangan adalah hal yang paling crusial dalam pelueburan, mengapa? Karena didalam penuangan ini jika dia dilihat dari teknik penuangan jika salah satu tidak kompak pada saat penuangan mka akan terjadi hal yang bisa merusak salah satu atau bahkan ketiganya ( manusia, benda kerja, mesin/tungku), teknik yang kami sajikan ini juga sejalan dengan mesinyang kami rancang sehingga kami sarankan untuk penggunaan teknik ini disejalankan dengan mesin yang ada, prosedur penuangan yang digunakan yaitu:

1.Pegang alat dengan kuat dan pastikan jalur penuangan bebas hambatan.

2.Jangan menuang terlalu cepat atau tergesa gesa untuk mencegah cipratan.

3.Tuang perlahan dan stabil, jangan dihentak ketika selesai menuang.

4.Hindari penuangan dari ketinggian yang terlalu tinggi untuk mencegah percikan.

5.Jika menggunakan cetakan pasir, pastikan pasir sudah dipadatkan dengan baik.

- Prosedur Pengangkatan Tungku dan Penuangannya Kecetakan

Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, maka ada beberapa tahapan, tahapan ini akan kami buat sesederhana mungkin dan semudah mungkin dipahaimi bagi pembaca, dimana ini sesuai dengan mesin yang kami buat Standar Operasiona Penggunaanya, tahapan – tahapan iyu adalah sebgai berikut:

Persiapan

Pastikan semua peralatan dan alat bantu sudah siap.

Pengangkatan Tungku

Pasang pengait atau penjepit pada tungku sesuai dengan desain simulasi.

Hindari ayunan atau guncangan berlebih yang bisa menyebabkan tumpahan logam cair. Pastikan posisi pot sejajar dengan cetakan sebelum mulai menuang.

Penuangan ke Cetakan

Atur kemiringan tungku sesuai dengan kecepatan penuangan yang telah ditentukan.

Tuangkan logam cair secara perlahan untuk menghindari turbulensi yang bisa menyebabkan cacat pada produk akhir.

Jaga aliran logam agar tetap stabil dan tidak berlebihan agar tidak meluap dari cetakan.

Penyelesaian dan Pemeriksaan

Setelah penuangan selesai, kembalikan tungku ke posisi semula dengan hati-hati. Pastikan cetakan terisi dengan sempurna dan biarkan logam mendingin sesuai prosedur.

Periksa hasil pengecoran untuk mendeteksi kemungkinan cacat.

Setelah dituang, perlu ditunggu sampai suhu berubah menjadi suhu normal, bongkar pasir cetakan bersihkan dan dicek apakah ada kesalahan bagaimana hasinya, setelah itu analisis penggunaan pasir yang digunakan yaitu tanah gambut, dan bandingkan apakah ada perbedaanya dan dilihat apakah tungku yang digunakan memiliki masalah atau tidak